Таблица 1. Классификация по ASTM материалов, используемых NAK.

| Обозначение | Аббревиатура | Название | Классификация ASTM |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### A | ###### TPV | Вулканизированный термопластик |  |
| ###### B | ###### SBR | Полистирол-бутадиеновый каучук | AA, BA |
| C | CR | Хлоропреновый каучук | BC, BE |
| E | EPDM | Этилен-пропилен-диеновый каучук | BA, CA, DA |
| F | FVMQ | Фторсиликоновый каучук | FK |
| G | CSM | Хлорсульфоновый полиэтилен | CE |
| H | HNBR | Гидрогенизированный NBR каучук | DH |
| J | TPEE | Термопластичный полиэфир/сложный полиэфир |  |
| M | AEM | Этилен-акриловый каучук | EE, EF, EG |
| N | NBR | Акрилонитрил-бутадиеновый каучук | BF, BG, BK, CH |
| P | ACM | Полиакриловый каучук | DF, DH |
| R | NR | Природный каучук | AA |
| S | VMQ | Силиконовый каучук | FC, FE, GE |
| T | PTFE | Политетрафторэтилен |  |
| U | TPU | Термопластичный полиуретан | BG |
| V | FKM | Фторполимерный каучук | HK |
| X | XNBR | Карбоксилированный NBR | BF, BG, CH |
| Z |  | ###### Прочие |  |

- Таблица 2. Типы каучука и их свойства

| Тип | Температурный диапазон (℃) |  | свойства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Макс. темп. | Мин. темп. |  |  |
| ##### TPV | 125 | -60 | Хорошая термоустойчивость, стойкость к химическим воздействиям, низким температурам, воздействию атмосферы, скольжению. Недостаточная остаточная деформация при сжатии, плохая устойчивость к абразивному износу. |  |
| SBR | 100 | -40 | Может быть смешана с NR и другими синтетическими каучуками. Плохие механические свойства, низкая скорость вулканизации, низкая эластичность, высокая температура вулканизации. |  |
| CR | 100 | -40 | Хорошая устойчивость к слабым кислотам, щелочам, соляным растворам, нефтепродуктам. Плохие свойства в хромовой и и азотной кислотах, ароматических и хлорированных углеводородах. |  |
| EPDM | 150 | -55 | Стабилен в полярных жидкостях (спирт, кетон, гликоль) и соляной кислоте. Благодаря низкому удельному весу, может смешиваться с другими каучуками с большим удельным весом. |  |
| FVMQ | 225 | -60 | Прекрасные свойства при высоких и низких температурах, в нефтяных маслах и углеводородных топливах. Хорошая остаточная деформация при сжатии. Применяется в медицинских приборах, пищевой промышленности. |  |
| CSM | 135 | -25 | Хорошая сопротивляемость воздействию озона, атмосферы, высоких температур, химикатов, низкая электропроводность, низкая воспламеняемость. В основном применяется для внешних поверхностей сальников. |  |
| AEM | 150 | -25 | Состоит из тройного сополимера этилена, метилакрилата и кислотосодержащего мономера. Показывает свойства похожие на полиакрил, но с более широким низкотемпературным диапазоном и улучшенными механическими свойствами. Хорошая устойчивость к воздействию атмосферы, озона и масла. |  |
| HNBR |  |  | HNBR изготавливается из NBR посредством гидрогенизации; обладает устойчивостью к высоким температурам, абразивному износу; хорошие физические свойства. |  |
|  | 125 | -40 | Серная вулканизация | Лучшая устойчивость к высоким температурам и маслу чем у NBR. |
|  | 150 | -40 | Пероксидная вулканизация | Пероксидно вулканизированный HNBR подходит для более широкого температурного диапазона; лучше противоокислительные свойства. |
| TPEE | 140 | -60 | Хорошая устойчивость к высоким и низким температурам, маслу, скольжению, низкая электропроводность. Плохая остаточная деформация при сжатии. Дорогой материал. |  |
| ##### NBR |  |  | Хорошая устойчивость к спиртам, аминам, минеральным маслам при широком диапазоне температур. Также хорошая устойчивость к каустическим солям. Плохая устойчивость по отношению к сильным оксидантам, хлорированным углеводородам, кетонам, сложным эфирам. |  |
|  | 100 | -55 | Низкое содержание акрилонитрила (ACN) | Повышенная устойчивость к низким температурам, повышенная эластичность. Используется в условиях, где устойчивость к низким температурам важнее, чем устойчивость к маслам. |
|  | 100 | -40 | Среднее содержание ACN | Свойства – промежуточные между низким и высоким содержанием ACN. Используется при низком содержании ароматических соединений или если допустимо небольшое разбухание материала. |
|  | 100 | -25 | Высокое содержание ACN | Повышенная устойчивость к маслам, высоким температурам. Повышенная прочность на растяжение, твердость, устойчив к абразивному износу, непроницаем для газов. Обычно используется если требуется высокая устойчивость к нефтепродуктам, например нефтяные скважины, крышки батарей топливных элементов, шланги подачи топлива и т.д., если рабочие жидкости - ароматизированные топлива, нефтепродукты и растворители. |
| ACM | 150 | -10 | Широко используется в мембранах, шлангах автомобилей. Хорошая устойчивость к высоким температура, озону, нефтепродуктам. Неустойчив к воде, спиртам, гликолям и ароматическим углеводородам. Молекулярная структура содержит этилакрилат (EA), бутилакрила (BA) и метоксиэтилакрилат (MEA). Большее содержание BA дает лучшую устойчивость к низким температурам, большее содержание MEA дает лучшую устойчивость к нефтепродуктам. |  |
| NR | 70 | -40 | Превосходная остаточная деформация после сжатия, высокая прочность на растяжение, эластичность, сопротивление абразивному износу и разрыву, хорошие свойства по трению, прекрасное соединение с металлической подложкой, хорошие характеристики по ослаблению вибрации. |  |
| VMQ | 225 | -55 | Самый широкий температурный диапазон. Хорошая устойчивость к атмосферным осадкам и озону. Но плохие механические свойства и плохая устойчивость к химикатам. |  |
| PTFE | 250 | -150 | Благодаря низкому коэффициенту трения используется для рабочих кромок сальников. Плохая эластичность. |  |
| PU | 100 | -40 | Полиуретан – один из эластичных термопластичных материалов. Используется для производства уплотнений много лет благодаря своим физическим характеристикам. Полиуретан – органический материал с высоким молекулярным весом, чей химический состав характеризуется большим количеством уретановых групп. Также он характеризуется очень хорошими механическими свойствами, такими как высокая прочность на растяжение, устойчивость к абразивному износу, прочность на разрыв. Но он не устойчив к полярным растворителям, хлорированным углеводородам, ароматике, тормозным жидкостям, кислотам и щелочам. |  |
| FKM |  | Превосходная устойчивость к химикатам, кроме сложных эфиров и кетонов |  |  |
|  | 250 | -25 | Диполимер | Сополимер винилиденфторида и гексафторпропилена, содержание фтора 66%. |
|  |  | -20 | Триполимер | Сополимер винилиденфторида, гексафторпропилена и тетрафторэтилена, содержание фтора 68%. Лучшая устойчивость к жидкостям чем у диполимера. |
| XNBR | 100 | -40 | Модификация традиционного NBR с добавлением кислотных групп. Прочность на растяжение, устойчивость к абразивному износу лучше чем у NBR. |  |

℃

FKM

FVMQ

VMQ

Устойчиовость к высоким температурам

AEM

EPDM

ACM

HNBR

CSM

CR

NBR/XNBR

SBR

PU

NR

﹪

Устойчивость к нефтепродуктам

<Рис. 1> Применимость материалов и температурный диапазон.

<Таблица 3> Типичные свойства выбранных каучуков.

| Тип материала | NBR | CR | EPDM | ACM | VMQ | FVMQ | FKM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочность на растяжение | ○ | ⊙-○ | ⊙ | △-⊙ | △-⊙ | △ | ⊙-○ |
| Устойчивость к истиранию | ◎ | ◎ | ○ | ⊙ | △-⊙ | △ | ○ |
| Остаточная деформация после сжатия | ○-◎ | ○-◎ | ○-◎ | ○ | ⊙-◎ | ○ | ○-◎ |
| Эластичность (упругая деформация) 23℃ | ○ | ○-◎ | ○ | ⊙ | △-◎ | ⊙ | ⊙ |
| Огнестойкость | △ | ○-◎ | △ | △ | ⊙-◎ | ◎ | ◎ |
| Устойчивость к воздействию атмосферы | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Водонепроницаемость | ◎ | ○ | ◎ | △ | ○-◎ | ◎ | ◎ |
| Устойчивость к пару | ⊙-○ | ⊙ | ○-◎ | × | ⊙-○ | ⊙-○ | ○ |
| Устойчивость к озону | △-⊙ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Устойчивость к окислителям | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Устойчивость к разбавленным кислотам | ○ | ◎ | ◎ | △-⊙ | ○ | ◎ | ◎ |
| Устойчивость к концентрированным кислотам | ○ | ◎ | ◎ | △-⊙ | ⊙ | ○ | ◎ |
| Устойчивость к разбавленным основаниям | ○ | ◎ | ◎ | △-⊙ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Устойчивость к концентрированным основаниям | ○ | ◎ | ◎ | △-⊙ | ◎ | ○ | × |
| Синтетические смазки | ○-◎ | △ | × | △ | × | ◎ | ◎ |
| Низкополярные смазки | ◎ | ◎ | × | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| Высокополярные смазки | ◎ | ○ | × | ◎ | ⊙ | ◎ | ◎ |
| Животное и растительное масло | ○ | ○ | ○-◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Газонепроницаемость | ○-◎ | ○ | ⊙ | ○ | △ | △ | ◎ |
| Электропроводность | △-⊙ | ◎ | ◎ | ⊙ | ○-◎ | ◎ | ○ |
| Адгезия к металлам | ○-◎ | ○-◎ | ⊙-○ | ○ | ○ | ⊙ | ⊙ |
| ◎：Прекрасно ○：Хорошо ⊙：средне △：плохо ×：очень плохо |  |  |  |  |  |  |  |

<Таблица 4> Данные по устойчивости каучуков к рабочим средам.

|  | Жидкость | HNBR | #### NBR | EPDM | CR | CSM | VMQ | FKM | ACM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пар (150 С) | ○ | × | ◎ | × | × | × | △ | × |
| Органическая кислота | Уксусная кислота | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × |
| Неорганические кислоты | Соляная кислота (25%) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × |
|  | Фосфорная кислота (20%) | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | — |
|  | Азотная кислота (25%) | ○ | × | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | × |
| Основание | Гидроксид натрия (30%) | ◎ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ | ○ | — |
|  | Нашатырный спирт (28%) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × |
| Растворы солей | NaCl (30%) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — |
|  | Na2CO3 (10%) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | — |
| Окислители | Перекись водорода (3%) | ○ | △ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | — |
|  | Хлорид натрия (5%) | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ◎ | × |
| Парафиновые жидкости | изооктан | ◎ | ◎ | × | ○ | ○ | × | ◎ | ◎ |
|  | Бензол | △ | △ | × | × | × | △ | ◎ | × |
| Хлорированные жидкости | Трихлорэтилен | △ | △ | × | × | × | × | ◎ | — |
| Спирты | Метанол | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × |
|  | Этанол | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| Эфир | Этилэфир | △ | △ | △ | × | × | × | × | × |
| Сложный эфир | Сложный этилэфир | × | × | ○ | △ | △ | × | △ | — |
| Кетон | Метилэтилкетон | × | × | ◎ | × | × | × | × | × |
| Альдегид | Фурфураль | ○ | △ | ◎ | × | × | × | × | × |
| Амин | тригидроксиэтиламин | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × |
|  | Дисульфид углерода | △ | △ | × | × | × | — | ◎ | — |
| ◎：Прекрасно ○：Хорошо △：средне ×： плохо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<Таблица 5> Устойчивость к маслам и жидкостям

| Каучук Масло, химикат |  |  |  | HNBR | NBR | EPDM |  | SBR | PTFE | VMQ | FKM | ACM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масло для двигателя | SAE #30 |  |  | ◎ | ◎ | × |  | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
|  | SAE 10W-#30 |  |  | ◎ | ◎ | × |  | × | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| Для редукторов | Используемое в автомобилях |  |  | ◎ | ◎ | × |  | × | ◎ | △ | ○ | ◎ |
|  | Промышленное, на синтетической основе |  |  | ◎ | ◎ | △ |  | △ | ◎ | △ | ○ | △ |
| Жидкость для АКП |  |  |  | ◎ | ◎ | × |  | × | ◎ | × | ○ | ◎ |
| Тормозная жидкость | DOT 3 (Гликоль) |  |  | × | △ | ○ |  | ○ | ◎ | ○ | × | × |
|  | DOT 5 (Гликоль) |  |  | × | △ | ○ |  | ○ | ◎ | ○ | × | × |
|  | DOT 5 (на основе силикона) |  |  | ◎ | ◎ | × |  | ○ | ◎ | × | ○ | ○ |
| Турбинное масло |  |  |  | ○ | ○ | × |  | × | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
| Mechanical oil (No.2 lubrication oil) ASTM |  |  |  | ○ | ○ | × |  | × | ◎ | × | ◎ | ○ |
| Гидравлическое масло (минеральное) |  |  |  | ◎ | ◎ | × |  | × | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
| Antiburn oil (ASTM) | Фосфорный сложный эфир |  |  | × | × | × |  | × | ◎ | ◎ | △ | × |
|  | Вода + этиленгликоль |  |  | ○ | ○ | × |  | × | ◎ | △ | △ | × |
| Смазочно-охлаждающая жидкость для обработки резанием |  |  |  | ◎ | ◎ | × |  | × | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| Пластичная смазка | Минеральная |  |  | ◎ | ◎ | × |  | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
|  | Силиконовая |  |  | ◎ | ◎ | × |  | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ |
|  | Фторная |  |  | ◎ | ◎ | × |  | × | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| хладагент | R12 + парафин |  |  | ◎ | ○ | × |  | × | ◎ | × | × | × |
|  | R134a + гликоль |  |  | ○ | △ | ◎ |  | × | ◎ | × | × | × |
| Бензин |  |  |  | ○ | △ | × |  | × | ◎ | × | ◎ | × |
| Нафта |  |  |  | ○ | △ | × |  | × | ◎ | × | ◎ | × |
| Heavy oil (ASTM) |  |  |  | ◎ | ○ | × |  | × | ◎ | × | ◎ | △ |
| Антифриз (этиленгликоль) |  |  |  | ○ | ○ | ◎ |  | ◎ | ◎ | △ | × | × |
| Теплая вода |  |  |  | ◎ | ○ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × |
| Соленая вода |  |  |  | ◎ | ○ | ◎ |  | ◎ | ◎ | × | ○ | × |
| Пар |  |  |  | ○ | × | ○ |  | △ | ◎ | × | × | × |
| Соляная кислота 10% |  |  |  | ○ | ○ | ◎ |  | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| Серная кислота 30% |  |  |  | △ | △ | ○ |  | △ | ◎ | × | △ | △ |
| Азотная кислота 10% |  |  |  | △ | × | ○ |  | × | ◎ | × | △ | × |
| Гидроксид натрия 40% |  |  |  | ◎ | ○ | ◎ |  | ◎ | ◎ | × | × | × |
| Бензол |  |  |  | × | × | × |  | × | ◎ | × | × | × |
| Спирт |  |  |  | ○ | ○ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × |
| ацетон |  |  |  | × | × | × |  | × | ◎ | △ | × | × |
| ◎:прекрасно |  | ○:средне | △: плохо |  |  |  | ×:несовместимость |  |  |  |  |  |

- Система обозначения материалов, принятая на NAK.

1-й знак

3-й знак

N   K  7  0  1

2-й знак

4-й и 5-й знаки

1-й знак - материал

2-й знак - цвет

3-й знак - твердость

4-й и 5-й знаки ─ порядковый номер смеси.

| 1-й знак |  | 2-й знак |  | 3-й знак |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал |  | Цвет |  | Твердость |  |
| Символ | ### Значение | Символ | ### Значение | Символ | ### Значение |
| A | ### Santoprene | A | ### мандариновый | A | 95 |
| B | ##### SBR | B | ### Синий | 9 | 90 |
| ##### C | CR | G | ### Зеленый | B | 85 |
| E | ##### EPDM | K | ### черный | 8 | 80 |
| F | FVMQ | N | ### Коричневый | C | 75 |
| G | Hypalon | P | ### Прозрачный | 7 | 70 |
| H | HNBR | R | ### красный | D | 65 |
| J | Hytrel | T | ### серый | 6 | 60 |
| R | NR | U | ### пурпурный | E | 55 |
| M | VAMAC | W | ### белый | 5 | 50 |
| N | NBR |  |  | F | 45 |
| P | ACM |  |  | 0 | Покрытие др.материалом, например тефлоном |
| S | Силикон |  |  |  |  |
| T | PTFE |  |  |  |  |
| U | PU |  |  |  |  |
| V | FKM |  |  |  |  |
| X | XNBR |  |  |  |  |

- Пружина

Для большей радиальной нагрузки рабочей кромки, также может увеличить срок службы сальника. Нужно учитывать скорость и биение вала, коррозионные факторы, чтобы подобрать соответствующую пружину.

<Таблица 7> Пружина – материал и применение.

| рабочая среда | Материал пружины |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Углеродистая сталь |  | Нержавеющая сталь |  |
|  | SAE 1070 | SAE 1080 | SAE 30304 | SAE 30316 |
| Масло/пластичная смазка | ○ |  | ○ | ○ |
| Вода | ╳ |  | ○ | ○ |
| Пар | ╳ |  | ○ | ○ |
| Соленая вода | ╳ |  | ╳ | ○ |
| Кислота | ╳ |  | ╳ | ○ |
| Щелочь | ╳ |  | ○ | ○ |

- Корпус

Корпус может улучшить жесткость сальника и его уплотняющую способность. Также помогает правильно установить сальник.

<Таблица 8> Корпус – материал и применение

| Жидкость | Материал корпуса |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Углеродистая сталь | Нержавеющая сталь |  |
|  | SAE 1008 | SAE 30304 | SAE 30316 |
| Масло/пластичная смазка | ○ | ○ | ○ |
| Вода | ╳ | ○ | ○ |
| Пар | ╳ | ○ | ○ |
| Соленая вода | ╳ | ╳ | ○ |
| Кислота | ╳ | ╳ | ○ |
| Щелочь | ╳ | ○ | ○ |